Protection de surfaces horizontales soumises aux 
influences atmosphériques et au trafic.

1	Domaines d'application

EN 1504-9 : principe 1.3 protection contre les risques de  pénétration.

Catalogue des éléments de construction : 3.3.8.a.

2	Exigences performantielles

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau (kg/m².h0,5) : < 0,1.

Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : 	< 5 (élément non isolé);

> 50 (élément isolé).

Perméabilité au dioxyde de carbone (m) : > 50 (à supprimer ?).

Adhérence (N/mm²) : 	 1,5 (1,0).

Retrait linéaire (%) :  0,3 (systèmes rigides avec épaisseur d'application  3 mm).

Coefficient de dilatation thermique (K-1) :  3010-6 (systèmes rigides avec épaisseur d'application  1 mm).

Résistance au glissement : classe III.

Etanchéité (à compléter) (systèmes devant servir de couche d'étanchéité).

Réaction au feu (EN 13501-1 et EN 13501-3).

Diffusion des ions chlorures (?).

3	Exigences de durabilité

3.1	Exposition

Vieillissement artificiel :	pas de dégradation du film;

ΔE < 2.

Cycles thermiques :	pas de dégradation du film;

adhérence (N/mm²) 	 1,5 (1,0);

chute d'adhérence  80 % de la valeur initiale.

[essai selon EN 13687-3 sans sels de déverglaçage (environnement EE3), essai selon EN 13687-1 et EN 13687-2  avec sels de déverglaçage (environnement EE3 et ES2)].

3.2	Contraintes chimiques

Néant.

3.3	Contraintes mécaniques

Résistance à l'abrasion : à définir.

Résistance aux chocs : classe III.

3.4	Fissuration

B3.2	(à définir) ?