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Liège, le 14 septembre 2007.

Compte-rendu de la réunion du 07 septembre 2007 

du groupe de travail CEP-MOW-MET SG3.

"Revêtement".
Présents

Messieurs
DEGEIMBRE
(CEP)


WILLAERT
(MOW)


PEEREMAN 
(BCCA)


SMITS
(DE NEEF CONCHEM)


NAERT
(PENTAGON PLASTICS)


VAN DER BORGH
(FEREB)


OVERLAET
(TRIFLEX)


WEBERS
(BASF)

DEROOVER
(SIKA)


DOOMS
(WTCB)


WIERTZ
(MET)

Excusés
Mesdames
POLLET
(CSTC)


HARDY
(FEBELCEM)


Messieurs
GODDERIS
(BCCA)


DE SCHUTTER
(RUG)


PIGEON
(DE GRAEVE)


BONHOMME
(GALERE)


LEYDER
(TRACHET)


DEREYMAEKER)
(TDN)


HUSQUINET
(SRS)


BOURCY
(RENOFOR)

Nouveaux documents
88
Courriel de Monsieur Godderis du 4 septembre.

86-1
Protection de surfaces horizontales soumises aux influences atmosphériques et au trafic (version septembre 2007)

87-1
Protection de surfaces verticales soumises aux influences atmosphériques (version septembre 2007)

89
Bauteilkatalog – Planungshilfe für dauerhafte betonbauteile nach der neuen Normengeneration.

90
Normes EN 13813/13892-2/13893-3/13894-4/13892-6/13892-8.

91
EFNARC


Specification guidelines for synthetic version flooring (qui peut être téléchargé sur www.efnarc.org).

92
NIT 216 Les sols industriels à base de résine réactive.

1.
Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 juin 2007.
Le compte-rendu est approuvé sans commentaires.

2.
Discussion du doc 87-1 "Protection des surfaces verticales soumises aux influences atmosphériques".

-
Commentaires de Mr Godderis (doc 88).

°
Résistance à la diffusion des ions Cl- : ce point a été discuté lors de la réunion précédente (voir 3 du compte-rendu de la réunion du 22 juin).

°
Réaction au feu : la référence à la EN 13501-5 est supprimée.

-
Les participants marquent leur accord concernant les références au catalogue des éléments de construction, et en particulier concernant l'introduction du 3.3.8.c "murs des immeubles pour parking ouverts".

Le document est approuvé par les participants à la réunion.

3.
Discussion du doc 86-1 "Protection des surfaces horizontales soumises aux influences atmosphériques et au trafic".

-
Perméabilité à la vapeur d'eau :
°
Délai entre le durcissement du béton et la mise en œuvre du revêtement/formation de pin hole.


Monsieur Webers signale que la durée de séchage des bétons modernes est allongée : les nouveaux adjuvants, à base de carboxylates, modifient la structure des pores et rendent le béton beaucoup plus compact.


Monsieur Smits signale que, pour éviter la formation de pin holes, il convient d'appliquer le primaire pendant la période de la journée où on observe une diminution de la température.


Monsieur Wiertz précise que ces divers éléments doivent être stipulés dans les conditions d'application ce qui ne fait pas l'objet du doc. 86-1; celui-ci porte uniquement sur les exigences techniques des revêtements correctement appliqués.

°
Les participants à la réunion conviennent de ne pas établir d'exigences sur la perméabilité à la vapeur d'eau.  Une note rappellera néanmoins que ce point doit être pris en considération en cas de risque de piégeage d'humidité dans le béton.  En principe, pour les immeubles de parking ouverts (ce n'est pas le cas pour les toitures parking), l'humidité peut s'éliminer par les faces inférieures, des systèmes d'isolation n'étant généralement pas prévus.

-
Perméabilité au dioxyde de carbone.


L'exigence est maintenue.

-
Résistance au glissement : les exigences sont modifiées comme suit :

classe III : surface de roulage en toiture

classe II : surface de roulage sur les autres étages.

-
Etanchéité : Monsieur Wiertz propose de réaliser l'essai comme décrit dans le projet de guide de l'EOTA : "Liquid applied bridge deck waterproofing kits".


La version la plus récente de ce guide prévoit de réaliser l'essai selon la EN 14694, sans prétraitement de l'échantillon (c'est-à-dire, sans impact préalable).

-
Réaction au feu.


Monsieur Naert fera parvenir le document d'application, actuellement encore en discussion.


Pour les toitures, les produits doivent être de classe T1 (Belgique, Allemagne) ou T3 (France).


Pour les espaces de parking, le classement prévu est A2.  Ce point sera discuté à la prochaine réunion.


Les fabricants se renseigneront aussi pour savoir s'il faut un classement différent pour les surfaces de roulage en toiture et pour les autres étages.

-
Diffusion des ions chlorures.


Exigence : absorption capillaire < 0,01 kg/m². h0,5.


Si le traitement ne satisfait pas à l'exigence, l'essai du 4.3.2.14 du PTV 562 sera réalisé.

-
Résistance à l'abrasion.


Avant de prendre une décision définitive, la EN 13892-5 (essai de résistance à l'usure due au roulement) sera examinée.  Monsieur Webers transmettra une copie de cette norme au secrétariat, pour diffusion.


Les remarques suivantes sont émises.

°
La meule Taber H22 convient pour autant qu'il n'y ait pas de saupoudrage de granulats.

°
L'essai suivant la EN 13892-4 prévoit une usure par des roues d'acier, ce qui ne semble pas très approprié.

°
Les exigences de la EN 1504-2 (perte de poids < 2 g à la meule H22) devraient être rapportées à une perte d'épaisseur par rapport à l'épaisseur initiale.

°
On pourrait aussi induire des sollicitations identiques à celles décrites dans la norme pr EN 12697-22 (essai d'orniérage sur revêtements bitumineux – 30000 cycles à 50°C).

°
La NIT 216 prévoit en 3.4.3. diverses classes d'usure.

Les fabricants examineront l'ensemble de ces éléments, en vue d'une dernière discussion sur le sujet à la prochaine réunion.

-
Résistance aux chocs.


La classe retenue lors de la réunion précédente est la classe III.  L'exigence est cependant en contradiction avec celle reprise dans le document 91 (Exigences de l'EFNARC), pour lequel la classe I est exigée.


Les fabricants se renseigneront.


(Ndlr : peut être conviendrait-il d'associer cet essai à l'essai d'étanchéité, pour les revêtements qui doivent aussi servir de couche d'étanchéité).

4.
Travaux futurs
-
Bandes de contrebutage (3.3.8 du catalogue des éléments de Construction) : les participants à la réunion conviennent de sélectionner les mêmes exigences que pour les surfaces de roulage, à l'exception des exigences de glissance et d'usure. (Le revêtement des surfaces de roulage est en effet habituellement prolongé sur les bandes de contrebutage).

-
Piles, colonnes (3.3.8.b du catalogue des éléments de construction).


Les participants à la réunion conviennent que les exigences sont les mêmes que celles applicables pour les surfaces verticales (doc. 87-1).

-
Immeubles de parking fermés (3.3.8.e à 3.3.8.h du catalogue des éléments en construction). Monsieur Wiertz préparera un document à discuter pour la prochaine réunion.

Le Licencié en Sciences chimiques,

J. WIERTZ.
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