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Documenten

86
Protection de surfaces horizontales soumises aux influences atmosphériques et au trafic.

87
Protection de surfaces verticales soumises aux influences atmosphériques.
1.
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 9 maart 2007.

Het verslag wordt goedgekeurd, zonder verdere opmerkingen.

2.
Opvolging van de besproken punten.

-
De "Bauteilkatalog" (VLB Meldung) werd door M. Peereman opgestuurd en zal door het sekretariaat naar alle leden van de werkgroep doorgestuurd worden.


Er zal in de verschillende bijlage's van de selectiegids gerefereed worden (artikel + benaming van de titel, voor een betere leesbaarheid van de bijlage's).

-
Slijtproeven.


Mr Godderis zal de verchillende normen opsturen.


De Taber Abrader is het best van toepassing op coating en zelfnivelerende lagen.


De Capon slijtproef (vergelijkbaar met de Belgische Amslerproef) is toepasbaar of niet elastische beschermlagen en dus niet geschikt voor synthetische lagen.


De keuze bestaat dus uit de normen EN 18892-4 (BCA proef) en EN 13892-5 (willicht geschikt voor stalen wielen), en zal vooral toepasbaar zijn op systemen met een dikte hoger dan 2 mm.

-
Brandweerstand.


Mr Naert wijst erop dat de eigenschappen tegenover brand ook onder de gevraagde eisen komen, via de normen EN 13501-1 en EN 13501-5.


De relevantie van deze laatste norm zal echter door M Godderis onderzocht worden.

-
Duitse rangschikking van beschermingssystemen (OS classificatie).


Geen verdere informatie beschikbaar.


Mr Wiertz heeft in de TL05 (editie 1990) een classificatie gevonden van OS-A tot OS-F; deze classificatie is echter heden niet meer toepasbaar, want zij refereert naar scheuroverbruggings-classen niet opgenomen in de EN 1504-2.

-
Mw Pollet refereert ook naar de inhoud van de NIT 218, voor synthetische vloeren.

-
M. Wiertz heeft 2 sneuveldocumenten opgesteld, ingedeeld als volgt :

°
toepassingsgebied : er wordt verwezen naar de princiepe's van de EN 1504-9 en naar de rangschikking van de Bauteilkatalog 

°
performantieeisen : eigenschappen voorzien in de EN 1504-2.

°
durabiliteitseisen : gerangschikt zoals voorgesteld door Mr Degeimbre tijdens de vergadering van 9 maart 2007.

3.
Bespreking van doc 87.
Dit document is bedoeld voor vertikale oppervlaktes onderworpen aan weersinvloeden.

Volgen beslissingen worden genomen :

-
de referenties naar de "bauteilkatalog" krijgen een benaming

-
weerstand tegen chloorionendiffusie : na een lange discussie wordt besloten dat deze eis niet van toepassing is, ook niet in het kustgebied.


[de praktijk toont aan dat de bekledingen met ATG de gewenste bescherming van het betonoppevlak brengen, zodat geen bijkomende eis gevraagd moet worden : de eis op de waterabsorptie (<0,1 kg/m².h0,5) is voldoende]
-
Afschuringsweerstand tegenover wind met zand geladen (in het kustgebied).


Dit is een problem voor  harde coatings.  Elastische coatings gedragen zich goed, zodat besloten wordt coatings zonder scheuroverbruggingseigen-schappen (BO classificatie) niet toe te laten bij het kustgebied.

-
Scheuroverbruggingseigenschappen 


B1 classificatie wordt niet toegelaten voor jong beton.

4.
Bespreking van doc 86.
Dit document is bedoeld voor horizontale oppervlaktes onderworpen aan verkeer (wagens).

In het toepassingsgebied moet dit verklaard worden.

-
Waterdampdoorlaatbaarheid : > 50 m (bij geïsoleerd vlak) (deze eis moet nog verder besproken worden).

-
CO2 doorlaatbaarheid : het behouden van deze eis moet nog besproken worden.

Na discussie wordt besloten dat de eisen ook van toepassing zijn voor topdek en open tussendek.

-
Eisen op de krimp en de thermische uitzettingscoefficient : niet van toepassing, door de aanwezigheid van scheuroverbruggingseigenschappen.

-
Weerstand tegen diffusie van chloorionen : nog te bespreken.

-
Veroudering door thermische cycli : EN 13687-3 is niet van toepassing.

-
Chemische weerstand : proef voorzien tegenover olie, volgens EN 13529 (classe 1).

-
Scheuroverbruggingseigenschappen : B.3.1. (in de plaats van B.3.2).

-
Mecanische eigenschappen : de parkvloeren moeten toegangkelijk zijn voor de voertuigen van de brandweer.

-
Het is wenselijk ook de eisen van de EFNARC te beschouwen.

M. Wiertz stelt een nieuwe versie van de documenten 86 en 87 op, rekening houdend met de beslissingen van de vergadering.

5.
Datum van de volgende vegadering.

Vrijdag 7 september, vanaf 8 u 30 in de localen van het MOW te Gent.
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