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Protection de surfaces verticales soumises aux influences atmosphériques.

1
Domaines d'application 
EN 1504-9 : principe 1.3 protection contre les risques de  pénétration.

Catalogue des éléments de construction : 3.2.3.a - 3.2.3.b - 3.2.5.b - 3.2.5.c - 3.3.8.c. - …
2
Exigences performantielles 

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau (kg/m².h0,5) : < 0,1.

Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : < 5.

Perméabilité au dioxyde de carbone (m) : > 50.

Adhérence (N/mm²) : 
( 1,0 (0,7) (systèmes rigides);


( 0,8 (0,5) (systèmes flexibles).

Retrait linéaire (%) : ( 0,3 (systèmes rigides avec épaisseur d'application ( 3 mm).

Coefficient de dilatation thermique (K-1) : ( 3010-6 (systèmes rigides avec épaisseur d'application ( 1 mm).

Réaction au feu (EN 13501-1 et EN 13501-3).

Diffusion des ions chlorures (?).

3
Exigences de durabilité
3.1
Exposition
Vieillissement artificiel :
pas de dégradation du film;

ΔE < 2.

Cycles thermiques :
pas de dégradation du film;


adhérence (N/mm²) 
( 1,0 (0,7) (systèmes rigides);



( 0,8 (0,5) (systèmes rigides);


chute d'adhérence ( 80 % de la valeur initiale.


[essai selon EN 13687-3 sans sels de déverglaçage (environnement EE3), essai selon EN 13687-1 (modifié comme décrit au 4.3.2.3 du PTV 562) et EN 13687-2  avec sels de déverglaçage (environnement EE3 et ES2)].

3.2
Contraintes chimiques
Néant.

3.3
Contraintes mécaniques
Néant.

3.4
Fissuration
B0
béton ancien, fissures superficielles.

B2
béton ancien, amplitude du mouvement des fissures : < 0,025 mm.

B3.1
béton ancien, amplitude du mouvement des fissures : < 0,100 mm.

B1
béton nouveau, sans fissures apparentes (?).

B3.1
béton nouveau, largeur de fissures < 0,20 mm.
NOTE   Le béton nouveau désigne un béton pour lequel le retrait de sèchage n'est pas terminé.
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